| BLAST FURNACE BRICKS |
| --- |
| BRAND | AL2O3 % (Min.) | Fe2O3 % (Max.) | PCE Orton (Min) | A.P % (Max.) | BD. gm/cc (Min.) | C.C.S. kg/cm2 (Min) | R.U.L. ta 0C Min. | P.L.C. for 2hrs. at (0C) % (Max) | Characteristics & users |
| ACL-38BF | 38 | 1.5 | 32-33 | 18 | 2.2 | 400 | 1480 | 1450 +0.5 | Dense quality Blast Furnace stack wall bricks. |
| ACL-S | 45 | 1.5 | 33-34 | 15 | 2.3-2.4 | 600 | 1520 | 1500 +0.5 | -do- |
| ACL-62BF | 62 | 1.2 | 36 | 15 | 2.5 | 600 | 1500 (4kg/cm2) | 1600 +0.5 | -do- |
| ACL-65BF | 65 | 1.5 | +36 | 18 | 2.6 | 600 | 1500 (4kg/cm2) | 1600 +0.5 | -do- |
| LOW IRON NORMAL & DENSE HIGH ALUMINA BRICKS |
| ACL-5OK | 50 | 1.5 | 34 | 23 | 2.25 | 400 | 1500 | 1450 +0.5 | High alumina brick with low iron, good Spalling resistance for steel, Glass & Chemical Industries. |
| ACL-54K | 54 | 1.5 | 35 | 23 | 2.3 | 400 | 1500 | 1500 +1.0 |  |
| ACL-SILL | 56-58 | 1.2-1.5 | 36 | 23 | 2.3-2.4 | 450 | 1500 | 1500 +0.8 |  |
| ACL-SILL (Dense) | 56-58 | 1.0-1.2 | 36 | 16-18 | 2.4 | 500 | 1550 | 1500 +0.5 | Dense Sillimanite Bricks for Steel, Glass & Chemical Industries with Low Iron & flux Content . |
| ACL-60AD Andl.Base | 60 | 1.0 | 36 | 18 | 2.45 | 600 | 1600 | 1550 +0.5 |  |
| ACL-62 | 62 | 1.0-1.2 | 36-37 | 22 | 2.4 | 400 | 1520 | 1500 +0.5 |  |
| ACL-62D | 62 | 0.8-1.0 | 36-37 | 16-18 | 2.5 | 600 | 1600 | 1500 +0.2 | Super Dense High Alumina Brick for Reducing Atmosphere used in VOD, VAD, Rotary Kiln & in Glass Industries. |
| ACL-70SD | 70 | 1.0-1.2 | 37 | 20 | 2.6 | 600 | 1550 | 1600 +0.2 |  |
| ACL-80SD | 80 | 0.5-1.0 | 38 | 16-18 | 2.8 | 600 | 1600 | 1600 +0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Super Dense High Alumina Brick for Lining of reheating furnace bottom. |
| ACL-90SD | 90 | 0.5-1.0 | 38 | 16-18 | 3.0 | 600 | 1650 | 1600 +0.2 |  |
| ACL-95SD | 95 | 0.3 | 38 | 16-18 | 3.0 | 800 | 1700 | 1600 +0.2 |  |
| ACL-88X | 88 | 2.0 | 36 | 16-18 | 3.0 | 800 | 1500 | 1500 +0.5 |  |