| BRAND | AL2O3 % Min. | Fe2O3 % Max. | P.C.E. (Orton) Min. | Grain Size (mm) | Service Temperature | Type of Setting | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACL-MH | 30 | 2.0 | 29 | 0-1 | 1300 | Ceramic | Medium Heat Mortar |
| ACL-HH | 36-38 | 2.0 | 31-32 | 0-1 | 1400 | -do- | High Heat Mortar |
| ACL-SH | 42-45 | 2.0 | 32-33 | 0-0.5 | 1450 | -do- | Super Heat Mortar |
| ACL SILL | 50-52 | 1.5 | 34-35 | 0-0.5 | 1450 | -do- | Sillmanite Mortar |
| ACL Sill. Spl | 54-56 | 1.5 | 35-36 | 0-0.5 | 1500 | -do- | Silli. Mortar |
| ACL-50 | 50 | 2.5 | 33-34 | 0-0.5 | 1550 | -do- | H.A. Mortar |
| ACL-60 | 60 | 2.5 | 34-35 | 0-0.5 | 1600 | -do- | -do- |
| ACL-70 | 70 | 3.0 | 35-36 | 0-0.5 | 1650 | -do- | -do- |
| ACL-80 | 80 | 3.0 | 36-37 | 0-0.5 | 1700 | -do- | -do- |
| ACL-70 Spl | 70 | 1.0 | 36 | 0-0.5 | 1700 | -do- | Low Iron Mortar |
| ACL-80 Spl | 80 | 0.5 | 38 | 0-0.5 | 1750 | -do- | -do- |
| ACL-90 Spl | 90 | 0.5 | 38 | 0-0.5 | 1800 | -do- | -do- |