| FIRECLAY AND HIGH ALUMINA RAMMING MASSES |
| --- |
| BARND | AL2O3 % (Min.) | Fe2O3 % (Max) | P.C.E (Orton) (Min) | Grain Size(mm) | Service Temperature‘C | Type of Setting | Remarks |
| ACL-AM-MH | 30 | 2.0 | 30 | 0-4 | 1300 | Ceramic | Medium Heat Ramming Mass |
| AL-RAM-HM | 38 | 2.0 | 32 | 0-4 | 1400 | -do- | High heat Ramming Mass |
| ACL-RAM-SH | 42 | 1.8 | 33 | 0-4 | 1450 | -do- | Super Heat Ramming Mass |
| ACL-RAM-50 | 50 | 2.5 | 33-34 | 0-4 | 1500 | -do- | High Alumina Ramming Mass |
| ACL-RAM-60 | 60 | 3.0 | 34-35 | 0-4 | 1550 | -do- | -do- |
| ACL-RAM-70 | 70 | 3.5 | 35-36 | 0-4 | 1600 | -do- | -do- |
| ACL-RAM-80 | 80 | 3.5 | 36 | 0-4 | 1650 | -do- | -do- |
| ACL-RAM-85 | 85 | 3.5 | 37-38 | 0-4 | 1700 | -do- | -do- |
| ACL-RAM-SILL | 56-62 | 1.5 | 35-36 | 0-4 | 1550 | -do- | Sill. Ramming Mass |
| ACL-RAM-SILL(SPL) | 60-62 | 1.4 | 36-37 | 0-4 | 1600 | -do- | Sill. Ramming Mass(SPL) |
| ACL-RAM-MULL | 72 | 0.5 | 36-37 | 0-4 | 1650 | -do- | Mullite Ramming Mass |
| ACL-RAM-SUPER-70 | 70 | 0.8 | 36-37 | 0-4 | 1650 | -do- | H.A. Special Ramming Mass |
| ACL-RAM-SUPER-80 | 80 | 0.5 | 38 | 0-4 | 1750 | -do- | -do- |
| ACL-RAM-SUPER-90 | 90 | 0.5 | 38 | 0-4 | 1800 | -do- | -do- |

| ZIRCON MOMOLITHICS |
| --- |
| BRAND | AL2O3 % (Min.) | ZRO2 % (Min.) | Sintering Temp 0C | Grain Size (mm) | Application Temprature 0C | Type of setting | Remarks |
| ACL-ZIR-RAM | - | 62 | 1100 | 0-5 | 1650 | Chemical | Zircon Ramming Mass |
| ACL-ZA-RAM | 14 | 52 | 800 | 0-5 | 1500 | -do- | -do- |
| ACL-ZM-RAM | 65 | 16 | 800 | 0-5 | 1700 | -do- | Zirmul Ramming Mass |
| ACL-ZIR-PATCH | - | 60 | 1000 | 0-0.5 | - | -do- | Zircon Patching Patch |
| ACL-ZIRMUL-PATCH | 56 | 25 | 1100 | 0-0.5 | - | -do- | Zirmul Patching Mass |