| GENERAL USE PRODUCTS |
| --- |
| BRAND | SERVICE | AL2O3 % (Min.) | Fe2O3 % (Max.) | P.L.C at 0C2 Hrs .(Max.) | B.D. gm/cc (Max.) | A.P. % (Min.) | C.C.S. kg/cm2 (Min.) | Thermal Conductivity on hot face temp. K.Cal/M/hr/0C Max. |
| SHARAD-LW | 1200 | 30 | 2 | 1200+1.0 | 1.2 | 55 | 35 | At 600oC at 800oC 0.35-0.38 |
| SHARAD-LWS | 1200 | 30 | 2 | 1200+1.0 | 1.3 | 50 | 70 | 0.45-0.48 |
| SHARAD-CFS | 1200 | 30 | 2 | 1200+1.0 | 0.65 | 70 | 8-12 | 0.19-0.21 |
| SHARAD-HA-CF | 1300 | 40 | 1.5 | 1300+1.0 | 0.65 | 70 | 10-12 | 0.195- 0.22 |
| SHARAD- CF I | 1200 | 30 | 2.0 | 1200+1.0 | 0.8 | 65 | 10-15 | 0.25-0.29 |
| SHARAD- HF I | 1300 | 30 | 2.0 | 1300+1.0 | 0.9 | 60 | 15-20 | 0.30-0.33 |
| SHARAD-HFS | 1300 | 35 | 2.0 | 1300+1.0 | 1.1 | 60 | 30 | 0.35- 0.38 |
| SHARAD-HFK | 1400 | 40 | 2.0 | 1400+1.0 | 1.1 | 55 | 40 | 0.40- 0.45 |
| SHARAD-HICCS | 140 | 35-40 | 2.0 | 1400+1.0 | 1.3 | 50 | 110 | 0.45- 0.50 |

| HIGH ALUMINA PRODUCTS |
| --- |
| SHARAD-HF-15 | 1480 | 50 | 2.0 | 1470+1.0 | 1.10 | 60 | 20 | 0.30- 0.35 |
| SHARAD –HF60AL | 1500 | 60 | 1.5 | 1500+0.5 | 1.10 | 60 | 25 | 0.35-0.39 |
| SHARAD-HF60S | 1500 | 60 | 1.5 | 1500+0.5 | 1.60 | 45 | 150 | 0.50-0.53 |
| SHARAD-HF65 | 1550 | 65 | 2.0 | 1500+0.5 | 1.20 | 60 | 40 | 0.35-0.38 |
| SHARAD-HF80 | 1650 | 80-85 | 0.5 | 1650 +0.5/5Hr | 1.35 | 60 | 40 | 0.49-0.53 |
| SHARAD-HF95 | 1750 | 90-95 | 0.5 | 1700 +0.5/5Hr | 1.40 | 60 | 40 | 0.75-0.89 |

Note : The data relates to standard size pressable bricks. 
These are subjects to variation for bigger pressable and Hand Moulded shapes.