| MULLITE AND ZIRCON BRICKS |
| --- |
| BRAND | ZrO2 % (Min.) | AL2O3 % (Min.) | Fe2O3 % (Min.) | PCE Orton (Min) | A.P. % (Max) | B.D. gm/cc (Min) | C.C.S kg/cm2 (Min.) | R.U.L ta0C Min | P.L.C. for 2 hrs. at (0C) % (Max) | Characterstics & Users |
| ACL-MULL | - | 72 | 0.5 | 38 | 20 | 2.55 | 600 | 1650 | 1600 +0.2 | Dense Mullite brick for Glass. Steel & Chemical Inds. |
| ACL-MULL-SD | - | 72-70 | 0.2 | 38 | 16-18 | 2.65 | 800 | 1700 | 1600 +0.2 | Super Dense Mullite brick for Glass, Steel & |
| ACL-Zirmull | 18-20 | 68-70 | 0.5 | - | 18-20 | 3.1-3.2 | 600-800 | 1650 | - | Zircon-Mullite bricks for Glass tank bottom paving. |
| ACL-Zircon-I | 63 | - | 0.5 | - | 18-22 | 3.3-3.6 | 600-800 | 1600 | - | Self Bonded Zircon brick for Glass Tank Fur |
| ACL-Zircon-II | 65 | - | 0.5 | - | 18 | 3.7 | 800 | 1700 | - | Zircon bricks for special application |
| ACL-Zircon-III | 67 | - | 0.2 | - | 17 | 3.75 | 1200 | 1700 | - | -do- |

| POROUS CARBIDE BRICKS |
| --- |
| ACL-HA-PP | - | 85-90 | 1.0 | 38 | 35-40 |  | 300-400 | - | 1600 +0.5 | H.A. Porus Plug for gas purging in Steel Ladle. |

| SILICON CARBIDE BRICKS |
| --- |
| BRAND | SiC % (Min.) | Al2O3 % (Min) | Fe2O3 % (Max.) | PCE Orton (Min) | A.P. % (Max) | B.D. gm/cc (Min) | C.C.S. kg/cm2 (Min) | R.U.L ta 0C Min | P.L.C. for 2 hrs. at (0C) % (Max) | Characteristics % users . |
| ACL-SIC-I | 85-90 | - | - | 36 | 18-20 | 2.4 | 800 | 1540 | - | Silicon Carbide brick for Copper Ferro Alloys and Steel Industries |
| ACL-SIC-II | 65 | - | - | 30-31 | 22-24 | 2.25 | - | - | - |  |
| ACL-SIC-III | 35 | - | - | 30-31 | 22-24 | - | - | - | - | For Recuperator Tube |